НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC СЪС ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАЩИТЕН СЛОЙ ТИП ROBUST RC ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.“;

- Описание - еднослойна компактна тръба от PE100RC с допълнителен външен защитен слой от PP и детекторна медна жица вградена между вътрешният и външния слой, неразделна част от тръбата;

- Тествани съгласно директива PW405/1 от април 2010 на OVGW/GRIS или PAS1075 и представяне на тест протокол от изпитването от независима акредитирана лаборатория.

- Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в черен цвят;

- Технология на производство - екструзиoнен метод;

- Всички приложими начини на свързване – челно и електрофузионно заваряване;

- Подготовка преди извършване на свързване - в зоната около заварката; допълнителният външен защитен слой от PP трябва да се отстрани със специализиран инструмент;

- Материал - основната тръба е от PE100RC – устойчив на образуване на пукнатини, с допълнителен външен защитен слой от PP;

- Цвят на защитния слой – син;

- Цвят на тръбата - черен със сини линии по надлъжната ос на тръбата;

- Метод на полагане – изкопно и безизкопно;

- Материал на обратна засипка при изкопно полагане - без необходимост от пясъчна подложка и засипка с пясък около тръбата. Обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN355 включително;

- Номинален диаметър: DN32; DN40; DN50; DN63; DN75; DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355,

- Тръби ROBUST RC с вградена детекторна жица се предлагат до диаметри  DN225 включително;

- Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: SDR17 PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).

- Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване;

- Софтуер за хидравлични изчисления с продукта;

- Стандарт - БДС EN12201-2-2;

- Други международно приети методи за изпитване могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;

- за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби;

- Eксплоатационнен живот от минимум 100 години - съгласно проведено проучване  от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyondellBasell.

Техническа спецификация за Robust RC SDR17 PN10:

Техническа спецификация за Robust RC SDR11 PN16: