ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБНА СИСТЕМА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“;

- Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B;

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали;

- Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция;

- Технология на производство - екструзиoнен метод;

- Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен;

- Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката;

- Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315, OD400;

- Уплътнение: матрично излято от EPDM;

- Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен);

- Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой различен от черен;

- Ефективна дължина на тръбата без муфата – 6 м;

- Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015 мм;

- Номинална твърдост (коравина на пръстена) ≥12kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване;

- Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване;

- Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar;

- Номинален диаметър OD (външен диаметър) за диаметри от OD160, OD200, OD250, OD315, OD400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID500, ID600, ID800, ID1000;

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3;

- Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части;

- Съвместимост със елементи от канализационната система (шахти - ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета);

- Съвместимост с гладкостенни тръби до DN400, с гарантирана водоплътност;

- Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби;

- Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.

Техническа спецификация: