**Zaključavanje protiv izvlačenja mufiranog priključka -Pragma Lock**

1. **Namena:** da zaštiti od izvlačenja cevi iz mufa; da obezbedi vodonepropustljivost u slučaju horizontalnih ili vertikalnih promena u osi cevi;
2. **Sirovina, korišćena za izradu proizvoda:** primarna, sertifikovana od strane nezavisnog tela;
3. **Materijali:** polipropilen (PP) i sintetička guma (EDMP);
4. **Opis proizvoda:** zaključani mufirani priključak, koji se dobija od mufiranog kraja cevi PRAGMA, zaptivnog prstena od EDMP, zaptivnog prstena od EDMP okrenutog u suprotnom pravcu od pravca postavljanja mufa, nemufiranog kraja cevi PRAGMA, montažnog kompleta „Click-ring” sa uključenim zaptivnim prstenom od EDMP;
5. **Boja:** zaptivni prsten – crna; cevi PRAGMA – narandžasta; Click-Ring – narandžasta;
6. **Nominalni prečnik:** DN/OD 160, 200, 250, 315 i 400;
7. **Garantovana vodonepropustljivost mufa sa cevi:** u rasponu od 0.5 bar do -0.3 bar. Do 10ᵒ promene u osi cevi;
8. **Kompatibilnost sa profilisanim cevima od PP-B po spoljnom prečniku**: OD
9. **Standardi:** SRPS EN13476-3+А1:2009; SRPS EN 1411; SRPS EN 12061; SRPS ISO 9969; SRPS EN 1277;