Aqualife- напорни тръбопроводи от  PE100

- Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи;

- Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветенав черен цвят;

- Технология на производство: екструзиoнен метод;

- Материал: PE100;

- Цвят: черен цвят с една синя линия;

- Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100;

- Начин на свързване: всички приложими начини;

- Метод на полагане – изкопно и безизкопно.

- Материал на обратна засипка при изкопно полагане: без необходимост от пясъчна подложка и засипка с пясък около тръбата. Обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.

- Номинален диаметър DN: DN20, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400;

- Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN6 (SDR26), PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).

- Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване: да

- Софтуер за хидравлични изчисления с продукта: да

- Стандарт: БДС EN 12201-2. Други международно приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;

- за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

- Производство: съгласно ISO 9001

- Eксплоатационнен живот от минимум 100 години - съгласно проведено проучване  от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyondellBasell.