**ПОЛИМЕРЕНИ ФЛАНЦИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ**

1. Предназначение съгласно **“НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи”;**
2. **Описание на продукта – подсилен GFK полимерен фланец с полипропиленово покритие;**
3. **Всички приложими начини на свързване – механична връзка;**
4. **Номинален диаметър: DN50; DN80; DN100; DN150;**
5. **Номинално налягане (PN)- PN16;**
6. Антикорозионно покритие;
7. Висока химична устойчивост;
8. Максимална експлоатационна температура – **80оС;**
9. Максимален въртящ момент за затягане – **105 N.m;**
10. **В съответствие с изискванията на ISO/IEC 17067:2014**
11. Стандарт - **БДС EN1902**.

