ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБНА СИСТЕМА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП                     PP-MASTER ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“;

- Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция;

- Технология на производство: екструзиoнен метод;

- Начин на свързване: муфа, уплътнителен пръстен и опорен пръстен предотвратяващ измятането и измъкването на уплътнителния пръстен при вкарването на тръбата в муфата

- Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, неразделна част от всяка една тръба;

- Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от синтетичен каучук - неразделна част от всяка една тръба;

- Материал на тръбата: полипропилен PP-ML (многослоен полипропилен);

- Външен слой - кафяв цвят. Полипропилен с пълнеж от минерални вещества. Висока степен на еластичност и твърдост, устойчивост срещу проникване на чужди тела в стената на тръбата. Висока UV-защита, възможност за складиране на открито. Среден слой - черен цвят. Полипропилен. Висока устойчивост на удар дори и при много ниски температури. Вътрешен слой - бял светлоотразяващ цвят. Полипропилен с висока химична, термична и абразивна устойчивост. Гладката повърхност гарантира добър проток и предотвратява вбиване на частици;

- Ефективна дължина на тръбата без муфата: 1, 3 и 6м;

- Описание на продукта: гладкостенна трислойна компактна полипропиленова тръба

- Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой ≤ 0,015мм;

- Номинална твърдост (коравина на пръстена) ≥ 12kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване;

- Гъвкавост на пръстена ≥ 30% - предоставяне на тест протокол от изпитване;

- Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване;

- Номинален диаметър DN: DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и DN/OD 500;

- Четлива и трайна маркировка отвън и отвътре на тръбата  (необходима за идентификация на тръбите при видео инспекция);

- Система:  пълна система - тръби, фасонни части;

- Съвместимост с елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета);

- Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката;

- Стандарт: ÖNORM B5113;

- Знак за качество: издаден от GRIS;

- Производство: съгласно ISO 9001;

Техническа спецификация: