ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

- Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B.

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Тръбите са сертифицирани от INSTA-CERT и носят одобрение от Nordic Poly Mark. Във връзка с осъществявания контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

- Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция.

- Технология на производство - екструзиoнен метод.

- Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен

- Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.

- Уплътнение: матрично излято от EPDM.

- Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен).

- Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой черен или оранжево-кафяв (за количества от най-малко 900 метра и повече).

- Ефективна дължина на тръбата - 3 и 6 m за тръби с муфи, 3 и 6 m за тръби без муфи.

- Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015мм.

- Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥8kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване

- Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване

- Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.

- Номинален диаметър ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID1200, ID1400.

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3.

- Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части.

- Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби

- Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.

- Техническа спецификация: